M5 –  1. NP Libušina 593/8, Ostrava – viz. zakreslení do půdorysu a foto níže.

( hloubkové měření vlhkosti 350 mm pod povrchem )

Měřené místo :	Libušina 785/6, Ostrava

Objednatel :		Atelier Secco s.r.o., Na Viničních horách 1833/2, Praha 6

Měřeno přístrojem:	MOIST 350 B

Měření provedl:	Ing. Martin Jeřábek, DRYMAT.CZ s.r.o., Václavská 180, 537 01 Chrudim

Datum:		5. září 2022 v 11:00 h

Naměřené hodnoty:	průměrná vlhkost stěny	  6,2    %hm

minimální vlhkost stěny	  0,3      %hm

maximální vlhkost stěny	  16,6    %hm

HODNOCENÍ VLHKOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ (dle ČSN P 73 0610 – „Hydroizolace staveb, sanace vlhkého zdiva – Základní ustanovení):

| KATEGORIE | HMOTNOSTNÍ | KATEGORIE VLHKOSTI KONSTRUKCE |
| --- | --- | --- |
|  | VLHKOST |  |
| I | 0,0 - 5,0% | vlhkost nízká |
| II | >5,0 - 7,5% | vlhkost zvýšená |
| III | >7,5 - 10,0% | vlhkost vysoká |
| IV | >10,0% | vlhkost velmi vysoká |

objekt : 					označení měřené stěny : M5 1. NP – viz. půdorys

datum: 5.9.2022			                         	 	 DRYMAT.CZ s.r.o.