|  | PROTOKOL O LABORATORNÍCH ZKOUŠKÁCH |
| --- | --- |

| Č. protokolu: xax | 938-02-16 | Celkový počet listů: 19 | List číslo: 1/19 |
| --- | --- | --- | --- |
| Název zakázky |  | NECTINY KOMUNIKACE |  |
| Objekt |  |  |  |
| Název a adresa zadavatele |  | GEKON S R.O., POLITICKÝCH VĚZŇŮ 36, 320 02 PLZEŇ |  |
| Číslo zakázky zadavatele |  |  |  |
| Laboratorní čísla vzorků |  | 4021-4028 |  |
| Odběr vzorků in situ zajistil |  | Zadavatel |  |
| Datum odběru vzorků in situ |  | 19.10.2016 |  |
| Datum dodání do laboratoře |  | 20.10.2016 |  |

|  | Název použitého zkušebního postupu |  |
| --- | --- | --- |
| x1x | Stanovení vlhkosti zemin Nejistota měření : 0,2% | ČSN EN ISO 17892-1 |
| x3x | Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic zemin pomocí pyknometru Nejistota měření : | ČSN CEN ISO/TS 17892-3 |
| x4x | Laboratorní stanovení konzistenčních mezí Nejistota měření : | ČSN CEN ISO/TS 17892-12 |
| x5x | Stanovení zrnitosti zemin Nejistota měření : 8 % | ČSN CEN ISO/TS 17892-4 |
| x28x | Stanovení zhutnitelnosti zemin Nejistota měření : | ČSN EN 13286-2 (příloha NB) |
|  | Související normy a dokumenty |  |
| x35x | Geotechnický průzkum a zkoušení- Pojmenování a zatřiďování zemin. Část 2: Zásady pro zatřiďování | ČSN EN ISO 14688-2 |
| x40x | Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací | ČSN 73 6133 |
| x40x | Malé vodní nádrže | ČSN 75 2410 |
| x40x | Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí-Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy |  |
| x40x | Metodiky laboratorních zkoušek v mechanice zemin a hornin, ČGÚ,1987. |  |

Zkoušky označené symbolem (N) byly prováděny jako neakreditované. Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků výše uvedených laboratorních čísel. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí  tento dokument  reprodukovat jinak, než celý. Změny a doplňky mohou být provedeny pouze laboratoří, která dokument vystavila.

Hodnocení kvality vzorků podle skutečného stavu vzorků dodaných  do zkušební laboratoře,

dle  ČSN EN 1997-2, tab.3.1.a  případného  vlivu kvality dodaných vzorků na výsledky zkoušek

Kvalita dodaných vzorků  odpovídá požadované třídě kvality vzorků zemin pro  jednotlivé prováděné laboratorní zkoušky podle ČSN EN 1997-2, tab.3.1.

Mimořádné okolnosti, které by mohly ovlivnit průběh a výsledky zkoušek

- nebyly zjištěny-

Stanovisko laboratoře k extremním hodnotám výsledků  zkoušek

- nebyly zjištěny-

| xAllx |  |
| --- | --- |

Zprávu o zkoušce vystavil:	    		    	   Datum vystavení: 7.11.2016

| xPx | Mgr.P.Urban – zást.vedoucí laboratoře |
| --- | --- |

| MECHANIKA ZEMIN | 7.11.2016 |
| --- | --- |

## VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN

| NÁZEV ÚKOLU : | NECTINY KOMUNIKACE |
| --- | --- |
| ČÍSLO ÚKOLU : |  |

|  | SONDAxsonx |  | J1 | J2 | J3 | J4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HLOUBKA [m] xhlx |  | 0,5 - 1,0 | 0,5 - 1,0 | 0,6 - 1,0 | 0,5 - 1,0 |
|  | LAB. Č. xcvzx |  | 4021 | 4022 | 4023 | 4024 |
|  | DRUH VZORKUxdvzx |  | POLOPORUŠ. | POLOPORUŠ. | POLOPORUŠ. | TECHNOL. |
| VLHKOST |  | [%]x4x | 11,8 | 12,8 | 17,7 | 8,9 |
| ZDÁNLIVÁ HUSTOTA |  | [kg/m3] x11x |  |  |  | 2712 |
| MEZ TEKUTOSTI |  | [%]x12x | 37 | 30 | 49 | 37 |
| MEZ PLASTICITY |  | [%]x13x | 22 | 19 | 27 | 21 |
| ČÍSLO PLASTICITY |  | [%]x14x | 15 | 11 | 22 | 16 |
| KLASIFIKACE ČSN 73 6133 |  | x19x | S5 SC | S5 SC | F6 CI | S5 SC |
| KLASIFIKACE ČSN EN ISO 14688-2 |  | x84x | grclSa | clSa | saCl | grclSa |
| KLASIFIKACE ČSN 75 2410 |  | x58x | S5 SC | S5 SC | F6 CI | S5 SC |
| KONZISTENCE VYPOČTENÁ PODLE ČSN 736133 |  | x21x |  |  | PEVNÁ |  |
| INDEX KONZISTENCE |  | x22x | 1,68 | 1,56 | 1,42 | 1,76 |
| INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY |  | x23x | 0,43 | 0,49 | 0,57 | 0,4 |
| BARVA VZORKU |  | x24x | HNEDO CERVENÁ | HNĚDÁ | CERVENO HNEDÁ | HNEDO CERVENÁ |
| TVAR ZRN |  | x27x |  |  |  |  |
| TVAR ZRN |  | x28x |  |  |  |  |
| TEXTURA |  | x80x |  |  |  |  |
| PROCTOR STAN.-MAX OB.HM. |  | [kg/m3] x55x |  |  |  | 2021 |
| PS OPTIMÁLNÍ VLHKOST |  | [%]x56x |  |  |  | 9,5 |
| POMER UNOSNOSTI CBR |  | [%] x55x |  |  |  | 45,1 |
| POMER UNOSNOSTI CBR po 96 hod saturace ve vode |  | [%]x56x |  |  |  | 23,8 |

(+)Konzistence a plasticita směsných zemin platí pouze pro výplň.

| MECHANIKA ZEMIN | 7.11.2016 |
| --- | --- |

## VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN

| NÁZEV ÚKOLU : | NECTINY KOMUNIKACE |
| --- | --- |
| ČÍSLO ÚKOLU : |  |

|  | SONDAxsonx |  | J5 | J6 | J8 | J9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HLOUBKA [m] xhlx |  | 0,6 - 1,0 | 0,5 - 1,0 | 0,5 - 0,9 | 0,6 - 1,0 |
|  | LAB. Č. xcvzx |  | 4025 | 4026 | 4027 | 4028 |
|  | DRUH VZORKUxdvzx |  | POLOPORUŠ. | POLOPORUŠ. | POLOPORUŠ. | POLOPORUŠ. |
| VLHKOST |  | [%]x4x | 2,8 | 9 | 9,2 | 20,5 |
| VLHKOST HRUBOZRN. FRAKCE |  | [%]x5x | 0,9 |  |  |  |
| JEMNOZRN. FRAKCE |  | [%]x6x | 6,1 |  |  |  |
| ZDÁNLIVÁ HUSTOTA |  | [kg/m3] x11x |  |  |  |  |
| MEZ TEKUTOSTI |  | [%]x12x | 43 | 35 | 33 | 40 |
| MEZ PLASTICITY |  | [%]x13x | 23 | 20 | 21 | 20 |
| ČÍSLO PLASTICITY |  | [%]x14x | 20 | 15 | 12 | 20 |
| KLASIFIKACE ČSN 73 6133 |  | x19x | G3 G-F | G5 GC | G3 G-F | F6 CI |
| KLASIFIKACE ČSN EN ISO 14688-2 |  | x84x | saGr | saclGr | saGr | saCl |
| KLASIFIKACE ČSN 75 2410 |  | x58x | G3 G-F | G5 GC | G3 G-F | F6 CI |
| KONZISTENCE VYPOČTENÁ PODLE ČSN 736133 |  | x21x |  |  |  | TUHÁ |
| INDEX KONZISTENCE |  | x22x | 1,84 | 1,73 | 1,98 | 0,98 |
| INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY |  | x23x | 0,52 | 0,38 | 0,63 | 0,57 |
| BARVA VZORKU |  | x24x | HNEDOCERVENÁ | HNĚDÁ | HNĚDÁ | HNĚDÁ |
| TVAR ZRN |  | x27x | stejnorozm. |  |  |  |
| TVAR ZRN |  | x28x | nic |  |  |  |
| TEXTURA |  | x80x | hladká |  |  |  |
| PROCTOR STAN.-MAX OB.HM. |  | [kg/m3] x55x |  |  |  |  |
| PS OPTIMÁLNÍ VLHKOST |  | [%]x56x |  |  |  |  |

(+)Konzistence a plasticita směsných zemin platí pouze pro výplň.

## Vhodnost zemin pro pozemní komunikace

| NÁZEV ÚKOLU : | NECTINY KOMUNIKACE |
| --- | --- |
| ČÍSLO ÚKOLU : |  |

| Vzorek | Sonda | Hloubky [m] | Typ zeminy | Kapil. vzl. Hs Hmax [m] | Namrzavost | Vhodnost zemin Aktivní zóna Násyp xxxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4021 | J1 | 0,5 - 1,0 | S5 SC | 1,5 4,6 | NAMRZAVÉ | PODM. VHODNÁ | PODM. VHODNÁ |
| 4022 | J2 | 0,5 - 1,0 | S5 SC | 1,3 4,1 | NAMRZAVÉ | PODM. VHODNÁ | PODM. VHODNÁ |
| 4023 | J3 | 0,6 - 1,0 | F6 CI | 3,8 16,2 | NEBEZPEČNĚ NAMRZAVÉ | NEVHODNÁ | PODM. VHODNÁ |
| 4024 | J4 | 0,5 - 1,0 | S5 SC | 1,1 3,7 | MÍRNĚ NAMRZAVÉ | PODM. VHODNÁ | PODM. VHODNÁ |
| 4025 | J5 | 0,6 - 1,0 | G3 G-F | 1,0 2,8 | MÍRNĚ NAMRZAVÉ | VHODNÁ | VHODNÁ |
| 4026 | J6 | 0,5 - 1,0 | G5 GC | 1,4 4,3 | NAMRZAVÉ | PODM. VHODNÁ | PODM. VHODNÁ |
| 4027 | J8 | 0,5 - 0,9 | G3 G-F | 0,9 2,6 | MÍRNĚ NAMRZAVÉ | VHODNÁ | VHODNÁ |
| 4028 | J9 | 0,6 - 1,0 | F6 CI | 3,1 11,7 | NEBEZPEČNĚ NAMRZAVÉ | NEVHODNÁ | PODM. VHODNÁ |



## Filtrační součinitel (K)

| NÁZEV ÚKOLU : | NECTINY KOMUNIKACE |
| --- | --- |
| ČÍSLO ÚKOLU : |  |

| VZOREK | SONDA | HLOUBKA [ m ] | KONSTANTNÍ SPÁD [ m/s ] | CARMAN - KOZENY [ m/s ] | METODA U. S. BUREAU OF SOIL CLASSIFICATION (CH. MALLET J.PACQUANT) [ m/s ] | METODA PODLE HAZENA [ m/s ] xxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4021 | J1 | 0,5 - 1,0 |  |  | 3,0000.10-8 | mimo oblast |
| 4022 | J2 | 0,5 - 1,0 |  |  | 1,0000.10-7 | mimo oblast |
| 4023 | J3 | 0,6 - 1,0 |  |  | mimo oblast | mimo oblast |
| 4024 | J4 | 0,5 - 1,0 |  |  | 1,8000.10-5 | mimo oblast |
| 4025 | J5 | 0,6 - 1,0 |  |  | 6,0000.10-4 | 2,4274.10-7 |
| 4026 | J6 | 0,5 - 1,0 |  |  | 1,0000.10-7 | mimo oblast |
| 4027 | J8 | 0,5 - 0,9 |  |  | 3,2000.10-4 | 3,9384.10-6 |
| 4028 | J9 | 0,6 - 1,0 |  |  | mimo oblast | mimo oblast |

## Stanovení zrnitosti

| NÁZEV ÚKOLU : | NECTINY KOMUNIKACE |
| --- | --- |
| ČÍSLO ÚKOLU : |  |

|  | Rozměr oka síta [mm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VZOREK | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.02 | 0.063 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 |
|  | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 63 | 125 |  |  | xxxx |
| 4021 | 13,79% | 15,32% | 18,36% | 22,66% | 25,22% | 26,18% | 29,83% | 34,97% | 44,26% | 57,96% |
|  | 77,62% | 86,10% | 93,70% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |
| 4022 | 10,63% | 11,69% | 13,80% | 17,01% | 22,51% | 22,82% | 27,03% | 35,82% | 51,74% | 69,80% |
|  | 82,11% | 89,92% | 96,73% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |
| 4023 | 30,98% | 34,37% | 41,15% | 50,77% | 66,88% | 74,77% | 78,77% | 83,05% | 89,25% | 94,28% |
|  | 97,54% | 98,85% | 99,41% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |
| 4024 | 13,34% | 14,34% | 16,35% | 18,10% | 18,14% | 18,53% | 20,80% | 24,90% | 35,67% | 59,05% |
|  | 76,61% | 83,31% | 88,17% | 97,58% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |
| 4025 | 7,21% | 7,92% | 9,35% | 11,45% | 12,79% | 13,65% | 14,86% | 16,66% | 20,47% | 27,53% |
|  | 36,06% | 42,85% | 52,39% | 71,38% | 92,50% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |
| 4026 | 12,50% | 13,62% | 15,87% | 18,99% | 23,44% | 25,34% | 27,17% | 29,53% | 34,79% | 42,97% |
|  | 55,50% | 65,35% | 79,25% | 91,88% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |
| 4027 | 3,81% | 4,26% | 5,17% | 6,54% | 10,04% | 12,81% | 15,21% | 17,97% | 22,35% | 29,28% |
|  | 35,47% | 45,33% | 57,87% | 69,29% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |
| 4028 | 27,54% | 30,12% | 35,27% | 42,46% | 57,21% | 72,46% | 78,37% | 82,41% | 86,00% | 89,88% |
|  | 92,58% | 96,12% | 98,84% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |

 NELZE = Nelze ani upravit