Základní technický popis

Kancelářský nábytek musí splňovat Technické podmínky uvedeny ve výzvě a musí splňovat mechanické a bezpečnostní požadavky norem EU (např. ČSN EN 527-2:2005, ČSN EN 12521:2010, ČSN EN 14073-2:2005, 14074:2005).

Poznámka :

V příloze č. 2 rámcové dohody jsou uvedeny rozměry a grafické znázornění jednotlivých výrobků předmětu plnění zakázky.

Stolové prvky :

- pláty stolů vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 25 mm a opatřeny ABS hranou silnou min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm pro zvýšení životnosti,

- podnože jsou vyrobeny z plných desek z 25 mm ze silné laminované dřevotřísky, vybavené ABS hranou, musí být výškově stavitelné a umožňovat pomocí rektifikačních patek dorovnání nerovností podlahy do výšky 15 mm,

- pevnost stolu zajišťuje příčka, která spojuje obě nohy stolu, je vyrobena z plné, 18 mm silné desky,

- rozměry výrobků jsou uvedeny v technickém popisu konkrétních požadovaných výrobků,

- dle požadavků otvor pro plastovou průchodku na vyvedení kabelů,

- bočnice a čelní panely stolu jsou z laminované desky tloušťky 18 mm

- všechny hrany jsou olepeny vysoce odolnou ABS hranou tloušťky 0,5 mm

Barva: světlá – bříza, světlý dub

střední- třešeň

tmavá- calvados

V případě požadavku dodání jiného barevného provedení výrobku, budou tyto považovány za atyp.

Skříňové prvky :

- korpusy skříní (boky, dno i půda) vyrobeny z laminované dřevotřískové desky

v tloušťce min. 18 mm, u vysokých skříní minimálně jedna pevná police,

- dno a půda jsou vloženy mezi boky skříně,

- dveře jsou naloženy na bokách skříně,

- dveře skříňových prvků standardně vybavené skříňovým zámkem,

- záda jednotlivých skříní tloušťka min. 8 mm, musí být nedělená, oboustranně

dokončená v požadovaném dezénu a vsazená do drážky – umožnění postavení volně do prostoru,

- přední plochy skříní - dveře a čela zásuvek musí být olepeny hranou ABS v tloušťce min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm,

- všechny pohledové hrany korpusu musí být polepeny hranou ABS v tloušťce 1 mm,

- dveře musí být upevněny na kovových závěsech, seřízení ve třech směrech,

- úchytky zásuvek a dveří kovové – satin hliník,

- montážní spojení na kolík a kování nebo pevné lepené spoje, které zajistí pevnost po dobu záruky, a musí být schopno opakovaného stěhování,

- rozměry výrobků jsou uvedeny v technickém popisu konkrétních

požadovaných výrobků,

- montážní otvory zakrytovány PVC krytkami.

Barva: světlá – bříza, světlý dub

střední- třešeň

tmavá- calvados

V případě požadavku dodání jiného barevného provedení výrobku, budou tyto považovány za atyp.

Kontejner mobilní :

- korpus vyroben z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 18 mm na

pojízdných kolečkách,

- horní díl korpusu je z desky o tloušťce 25 mm

- zásuvky jsou vyrobeny z odolného plastu

- zásuvky s centrálním zamykáním, když uzamknete jednu zásuvku, současně tak uzamknete i všechny ostatní,

- výrobek musí být vybaven bezpečnostním zařízením zabraňujícím převrhnutí,

- kovové zásuvky na kolečkových výsuvech s blokací výsuvu

- půda a dno kontejneru naložená na bocích,

- půda a čela zásuvek musí být olepeny ABS hranou v tloušťce min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm a čela naložená na bocích,

- záda musí být v provedení požadovaného dezénu,

- úchytky zásuvek kovové – satin hliník,

- rozměry výrobku jsou uvedeny v technickém popisu.

Barva: světlá – bříza, světlý dub

střední- třešeň

tmavá- calvados

V případě požadavku dodání jiného barevného provedení výrobku, budou tyto považovány za atyp.

Šatní skříň

korpus skříně a nástavce včetně polic, přepážek a dveří laminovaná dřevotřísková deska tloušťka 18 mm,

- záda skříně tloušťka minimálně 8 mm, oboustranně dokončená v požadovaném dezénu a vsazená do drážky – umožnění postavení volně do prostoru,

- konstrukční spojení je provedeno pomocí šroubů a kovových panenek se závitem a fixačními bukovými kolíky,

- půda a dno u šatní skříně a nástavce jsou vloženy mezi boky,

- dveře (všechny) jsou naložené s otevřením 110°,

- dveře u skříně a nástavce jsou olepeny ABS hranou tloušťka 2 mm v barvě dezénu,

- úchytky dveří kovové – satin hliník,

- ostatní hrany dílců u skříně a nástavce (boky, půdy, dna, police, mezistěny) jsou z  pohledové strany olepeny ABS hranou tloušťka 1 mm v barvě dezénu,

- uzamykání skříně a nástavce řešit  samostatnými zámky, kde tyto zámky sjednotit na jeden klíč,

- úložný prostor skříně je dělený svislou mezistěnou na dva díly, cca 2/3 skříně je šatní tyč a 1/3  jsou 4 přestavitelné police,

- všechny šrouby a vruty opatřeny krytkami v barvě lamina,

- úchytky rozteč 96 mm, povrchová úprava satin nikl.šatní skříň je opatřena rektifikačními patkami (stavěcími nožkami), vysokými 27 mm s možností rektifikace od 27 mm do 48 mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Ke každé skříni požadujeme dodat 6 ks spojovacích nábytkových šroubů (M 6 x 30 mm komplet) pro spojení skříní vedle sebe a spojení nástavce se skříní.

Rektifikační sada pro zvýšení stolu pracovního univerzálního až o 10 cm

- sklouží k výškové aretaci nerovností podlahy,

- materiál černý plast,

- rozsah natavení min. do 100 mm.

Barva: světlá – bříza, světlý dub

střední- třešeň

tmavá- calvados

V případě požadavku dodání jiného barevného provedení výrobku, budou tyto považovány za atyp.

Válenda čalouněná s úložným prostorem :

- korpus válendy vyroben z LTD, opatřen ABS hranou min. tloušťka 2mm,

- montážní spojení na kolík a kování nebo pevné lepené spoje, které zajistí pevnost po dobu záruky a musí být schopno opakovaného stěhování,

- horní výklopná lehací plocha je vyrobená z masivního dřevěného rámu, na které je umístěn dřevěný laťkový rošt pro zvýšení pevnosti a pro zaručení odvětrávání úložného prostoru, konstrukce zabraňuje posuvu matrace při zvednutí lehací plochy,

- vhodná pro každodenní spaní,

- úložný prostor rozdělen do 2 stejných celků, pevné dno ve drážce,

- rozměr matrace: min. 200 x 90 cm,

- volně ložená matrace je pětizónová (jádro + oboustranně studená pěna) s tvrdostí pěny na jedné straně 30 kg/m3 z pěny zpracované za studena, střed je tvořen z jádra RE 70 200x90x7 vrchní a spodní studená pěna v 4 cm,

- laminovaná dřevotřísková deska v tloušťce min. 18 mm,

- dekorační látka dle výběru se stupněm odolnosti proti prodření 100 000 cyklů,

- nosnost 130 kg,

- záruka 36 měsíců.

Požadované základní barevné provedení čalounění :

- černá

- šedá

- modrá

- světle hnědá

- červená

V případě požadavku dodání jiného barevného provedení výrobku, bude to považováno za atyp.

Požadované parametry kancelářské židle 1:

- pracovní židle musí mít certifikát č. 100 - 057962, Technického a zkušebního ústavu o shodě jeho vlastností s požadavky ČSN EN 1335-1:2000 a ČSN EN 1335-2:2009

- kancelářskou židli požadujeme dodat včetně výškově nastavitelných područek s horní omyvatelnou měkčenou podložkou a hlavové opěrky, která umožní nastavení její výšky a sklonu,

- požadujeme, aby kancelářská židle splňovala nároky na snadné intuitivní ovládání a údržbu,

- záruční doba minimálně 36 měsíců na celou židli včetně mechanické části

- Anatomicky tvarovaný sedák pro větší pohodlí

- Nastavení síly protiváhy podle své hmotnosti

- Čalouněný sedák v barvě černé, odolnost proti oděru, žmolkování,

- Výškové nastavení sedáku

- Šířka sedáku minimálně 50 cm

- Hloubka sedáku minimálně 46 cm

Opěradlo:

- Opěrák z prodyšné síťoviny vysoké kvality, který zajistí vysokou pevnost pro dobrou podporu zad, se zajištěním dobré cirkulace vzduchu

- Výška opěráku minimálně 60 cm

- Pohup s nastavením síly protiváhy dle tělesné hmotnosti

- Hlavová opěrka – nastavení výšky a úhlu

- Výškově  a hloubkově stavitelná bederní opěrka

Mechanika:

- Synchronní mechanika - zaručuje dokonalé pohodlí a ergonomii díky plynulému chodu a optimálnímu přizpůsobení se každému uživateli

- Synchronní mechanismus se 4 polohami blokace

- Kolečka na tvrdé krytiny a koberec

- Extrémně pevný a stabilní 5ti ramenný kříž

- Nosnost 130 kg

Technické parametry:

- Hmotnost 24,5 kg

- Šířka 63/52 cm

- Výška 116/124 cm

- Hloubka 50 cm

- Hmotnost včetně obalu 28 kg

pracovní židle musí mít certifikát č. 100 - 058913, Technického a zkušebního ústavu o shodě jeho vlastností s požadavky ČSN EN 1335-1:2000 a ČSN EN 1335-2:2009